Projecta: Her ayrıntı önemlidir!

Hedeflerinize ulaşmanız, ancak daha en baştan her ayrıntıyı düşünmenizle mümkün olacaktır. Lüks bordo ambalajlı üstün nitelikli beyaz kâğıt olan Projecta Ultra’yı kullanmak, belgelerinizin kusursuz görünmesini garantiler. Projecta Ultra ile ister günlük belgelerinizi yazdırın ister sunum materyalleri hazırlayın, olağanüstü sonuçlar elde edersiniz. Her türlü ofis ekipmanıyla uyumludur.

Teknik Veriler: PROJECTA Ultra (A sınıfı)

____________________________________________________________________________

Gramaj                                           g/m²              ISO 536                              80

Kalınlık                                            µm               ISO 534                             110         ± 3

Opaklık                                            %                 ISO 2471                           min 93.0

ISO parlaklığı (UV D65)                   %                ISO 2470                            110       ± 1.0

CIE beyazlığı                                    %                ISO 11475                          162        ± 2.0

Nem (mutlak)                                    %                ISO 287                               4.6        ± 0.6

____________________________________________________________________________

Üretim süreçleri ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarına göre sertifikalandırılmıştır.

Ürün, kâğıdın dayanıklılığına ilişkin ISO 9706 gerekliliklerini karşılamaktadır.

Bu ürünün üretiminde kullanılan ahşabın yasal kaynağını doğrulama sistemi, ISO 38200:2018 “Ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin gözetim zinciri” uluslararası standardına ve Ulusal Orman Sertifikasyon Sistemi’ne (NSFC) uygundur.

TEKNİK MÜŞTERİ HİZMETLERİ

22.01.2026